ŽELEZO A OCEĽ

¾  všetkých látok sú kovy , v prírode sa vyskytujú v nerastoch- rudách spolu s

nečistotami  ( magnetit,bauxit, galenit, sfalerit.......) alebo rýdze ( zlato, meď, striebro ).

Delia sa na železné (železo, oceľ ) a neželezné ( meď, cín, olovo, zinok,  ......).

Vlastnosti železa :

Hutníctvo – metalurgia získava z nerastných surovín (rúd) čisté kovy pre

priemysel. Využívajú sa rôzne postupy, ktoré sú energeticky náročné.

( US Steel Košice, Slovalco Žiar nad Hronom )

Minerály železa sú :

 magnetovec - magnetit obsahuje 70 % Fe,

 krveľ – hematit 65 % Fe,

 hnedeľ – limonit 50 % Fe, veľa fosforu, je najľahšie redukovateľný,

 ocieľok – siderit 45 % Fe, mnoho Mn, u nás sa nachádza v Spišsko-gemerskom

rudohorí,

Spôsoby výroby kovov :

- Praženie :

- Elektrolýza:

- Redukcia vodíkom :

- Redukcia CO   - výroba železa vo vysokej peci

Fe2O3    +   3 CO   →  Fe   +   3CO2

Výroba a spracovanie železa prebieha vo vysokej peci :

-  výška 30 m a šírka 6-10 m

-  steny sú zo žiaruvzdorného materiálu ( šamot a magnezitové tehly)

-  pracuje nepretržite niekoľko rokov ( 10 a viac)

Aby bola prevádzka vo vysokej peci hospodárna, ruda sa najprv upravuje.

Je viacero spôsobov úpravy rúd. Najbežnejšie si charakterizujeme:

 drvenie - ruda sa drví na veľkosť zŕn 25 až 80 mm v drvičoch:

 triedenie - spočíva v odstránení hlušiny (hlina a pod.) v magnetických triedičoch;

 aglomerácia - drobná a prachová ruda sa speká.

 briketovanie - lisovaním sa z drobných čiastočiek získajú hrudky potrebnej veľkosti

 praženie - odstráni sa voda a síra;

 miešanie rúd - kvalitné rudy sa miešajú s menej kvalitnými – to je homogenizácia;

 hrudkovanie - je úprava rúd za účelom podstatného zvýšenia obsahu železa.

Spotreba vsádzky vo vysokej peci:

na výrobu 1t surového železa sa spotrebuje:

2 až 2,4 t rudy,

1 až 1,4 t koksu,

0,7 až 0,8 t troskotvorných prísad a

4000 m3 vzduchu.

Produkty vysokej pece

 Surové železo

 Vysokopecný plyn

 Vysokopecná troska – vytvára sa z hlušín, z popola, troskotvorných prísad.

Spracúva sa na cement, troskovú vlnu, dlažobné kocky, štrk, piesok a pod.

Výsledkom tohto procesu je výroba surového železa – je krehké to sa využíva na

výrobu

liatiny v kuplovacích  peciach alebo elektrických peciach

je tvrdá a krehká, ale odoláva hrdzaveniu, odlieva sa

Ocele sa spracuvávajú skujňovaním  - pridávanie ďaľších

prvkov  v konvertore alebo elektrickej pece konštrukčná, nástrojová, antikora

Technológie spracovania kovov :

Strojové a ručné

Lisovanie

Valcovanie

Popúšťanie

Kalenie

Vytláčanie - volfrám